#### RECEPTION  DES SUBJECTILES AVANT PEINTURE

Suivant la norme BF P 74-201-1 et 2   référence DTU 59.1

REDIGE PAR : _____________________________

ENTREPRISE : _________________________________________________________

Réf de dossier : __________________________________________________________

REFERENT : __________________________________________________________

CLIEN T : _________________________________________________________________________________

ADRESSE DU CHANTIER :  _________________________________________________________________

LOCALISATION 	(  Intérieur	(  Neuf

(  Extérieur	(  Ancien

(  PLAFONDS         (  MURS        (  MENUISERIES        (  METAUX        (  SOLS

(  _______________         (  ______________   (  ________________   (  ______________

( A 	ENDUITS PLATRE INTERIEURS

( B	SUPPORTS A BASE DE LIANTS HYDROLIQUES (mortiers, béton, béton cellulaire ) et de maçonnerie

( C 	FIBRES CIMENT

( D 	ELEMENTS PREFABRIQUES EN PLATRE, FIBRO CIMENT, DE CLOISONS ET PLAFONDS

( E 	SUBJECTILES BOIS ET MATERIAUX DERIVES DU BOIS

( F 	MATERIAUX ET ALLIAGES

( G 	SUBJECTILES PLASTIQUES

A    ENDUITS PLATRE INTERIEURS

# A1    Enduits de plâtre intérieurs (généralités)

# A2    Enduits de plâtre projeté

# A3    Plâtre fin moyenne et très haute dureté (PFM –THD)

# A4    Enduit de plâtre coupé

# A5    Enduits exécutés sur nus et repères

A1

| Dossier : | Chantier : | HR : Température : | Date : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable : |
| Critères de réception | Enduit de plâtre intérieurs | Acceptation | Localisation : |
|  | Valeurs de la norme | Valeurs relevées | oui | non | Observations |
| Humidité | < à 5% |  |  |  | Ne doit pas avoir de présence de moisissure |
| p. H. | 6.5 et 10.5 |  |  |  |  |
| Dureté shore c | > 45 |  |  |  |  |
| Tolérance locale | 40 |  |  |  |  |
| Platitude à 2.000 | < 10mm |  |  |  |  |
| Platitude à 0.200 | >1mm |  |  |  | Entre les points les plus saillant et les plus en retrait |
| Aspect de surface : Pulvérulence Gerçure Trous Craquelures |  |  |  |  |  |
|  | ACCEPTE |  |  | REFUSE |

Réserves :

A2

| Dossier : n° | Chantier : | HR : Température : | Date : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable : |
| Critères de réception | Enduit en plâtre projeté | Acceptation | Localisation : |
|  | Valeurs de la norme | Valeurs relevées | oui | non | Observations |
| Humidité | < à 5% |  |  |  | Ne doit pas avoir de présence de moisissure |
| p. H. | 6.5 et 10.5 |  |  |  |  |
| Dureté shore c | > 65 |  |  |  |  |
| Tolérance locale | 60 |  |  |  |  |
| Planitude à 2.000 | < 10mm |  |  |  |  |
| Planitude à 0.200 cm | >1mm |  |  |  |  |
| Aspect de surface : Pulvérulence Gerçure Trous Craquelures |  |  |  |  |  |
|  |  | ACCEPTE |  |  | REFUSE |

Réserves :

A3

| Dossier : n° | Chantier : | HR : Température : | Date : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable : |
| Critères de réception | Plâtre P.F.M - T.H.D | Acceptation | Localisation : |
|  | Valeurs de la norme | Valeurs relevées | oui | non | Observations |
| Humidité | < à 5% |  |  |  | Ne doit pas avoir de présence de moisissure |
| p. H. | 6.5 et 10.5 |  |  |  |  |
| Dureté shore c | > 65 |  |  |  |  |
| Tolérance locale | 75 |  |  |  |  |
| Planitude à | < 10mm |  |  |  |  |
| Planitude à 0.200 cm | >1mm |  |  |  |  |
| Aspect de surface : |  |  |  |  |  |
|  |  | ACCEPTE |  |  | REFUSE |

Réserves :

A4

| Dossier : n° | Chantier : | HR : Température : | Date : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable : |
| Critères de réception | Enduit en plâtre coupé | Acceptation | Localisation : |
|  | Valeurs de la norme | Valeurs relevées | oui | non | Observations |
| Humidité | < à 5% |  |  |  | ne doit pas avoir de présence de moisissure |
| p. H. | 6.5 et 10.5 |  |  |  |  |
| Dureté shore c | > 65 |  |  |  |  |
| Tolérance locale | 5 |  |  |  |  |
| Planitude à | < 10mm |  |  |  |  |
| Planitude à 0.200 cm | >1mm |  |  |  |  |
| Aspect de surface : |  |  |  |  |  |
|  |  | ACCEPTER |  |  | REFUSER |

Réserves :

A5

| Dossier : n° | Chantier : | HR : Température : | Date : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable : |
| Critères de réception | Enduit exécuté sur nus et repérés | Acceptation | Localisation : |
|  | Valeurs de la norme | Valeurs relevées | oui | non | Observations |
| Humidité | < à 5% |  |  |  | Ne doit pas avoir de présence de moisissure |
| p. H. | 6.5 et 10.5 |  |  |  |  |
| Dureté shore c | > 65 |  |  |  |  |
| Tolérance locale | 5 |  |  |  |  |
| Planitude à .2000 | < 10mm |  |  |  |  |
| Planitude à 0.200 cm | >5mm |  |  |  |  |
| Aspect de surface : |  |  |  |  |  |
|  |  | ACCEPTER |  |  | REFUSER |

Réserves :

### B    Supports à base de liants hydrauliques

# B1    Maçonnerie en blocs et murs en dalles

# B2   Béton brut de décoffrage

# B3    Enduits, mortier de ciment et de chaux

B1

| Dossier : n° | Chantier : | HR : Température : | Date : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable : |
| Critères de réception | Maçonnerie en blocs et murs en dalles | Acceptation | Localisation : |
|  | Valeurs de la norme | Valeurs relevées | oui | non | Observations |
| Humidité | (5( |  |  |  |  |
| p. H. | (13 |  |  |  |  |
| Moisissures | Non |  |  |  |  |
| Aplomb | Non |  |  |  |  |
| Planitude à 2.000 m | Ordin. :1cm Courant :0.7cm Soigné :0.5cm |  |  |  |  |
| Souillures | Non |  |  |  |  |
| Projections | Non |  |  |  |  |
| Pulvérulence | Non |  |  |  |  |
| Tâches | Non |  |  |  |  |
| Traits | Non |  |  |  |  |
| Défauts* | Non |  |  |  |  |
| Bistre | Non |  |  |  |  |
| Efflorescence | Non |  |  |  |  |
|  | ACCEPTER |  |  | REFUSER |

*Défauts :

- aucun excès de produits de démoulage pour béton,

- régularité,

- netteté des arêtes et des joints,

- surface de nuages de bulles,

- balèvres et épaufrures réparées.

Réserves :

B2

| Dossier : n° | Chantier : | HR : Température : | Date : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable : |
| Critères de réception | Béton brut de décoffrage | Acceptation | Localisation : |
|  | Valeurs de la norme | Valeurs relevées | oui | non | Observations |
| Humidité | (5( |  |  |  |  |
| p. H. | (13 |  |  |  |  |
| Moisissures | Non |  |  |  |  |
| Aplomb | Non |  |  |  |  |
| Planitude à 2.000 m | Elément. :---- Ordin. :15mm Courant :7mm Soigné :5mm |  |  |  |  |
| Souillures | Non |  |  |  |  |
| Projections | Non |  |  |  |  |
| Pulvérulence | Non |  |  |  |  |
| Tâches | Non |  |  |  |  |
| Traits | Non |  |  |  |  |
| Défauts* | Non |  |  |  |  |
| Bistre | Non |  |  |  |  |
| Efflorescence | Non |  |  |  |  |
|  | ACCEPTER |  |  | REFUSER |

*Défauts :

- aucun excès de produits de démoulage pour béton

- régularité

- netteté des arêtes et des joints

- surface de nuages de bulles

- balèvres et épaufrures réparées

Réserves :

B3

| Dossier : n° | Chantier : | HR : Température : | Date : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable : |
| Critères de réception | Enduits, mortier de ciments et de chaux | Acceptation | Localisation : |
|  | Valeurs de la norme | Valeurs relevées | oui | non | Observations |
| Humidité | (5( |  |  |  |  |
| p. H. | (13 |  |  |  |  |
| Moisissures | Non |  |  |  |  |
| Aplomb | 0.015 /3.00m |  |  |  |  |
| Planitude à 2.000 m | Courant:1cm Soigné :0.5cm |  |  |  |  |
| Souillures | Non |  |  |  |  |
| Projections | Non |  |  |  |  |
| Pulvérulence | Non |  |  |  |  |
| Tâches | Non |  |  |  |  |
| Traits | Non |  |  |  |  |
| Défauts* | Non |  |  |  |  |
| Bistre | Non |  |  |  |  |
| Efflorescence | Non |  |  |  |  |
|  | ACCEPTER |  |  | REFUSER |

*Défauts :

- aucun excès de produits de démoulage pour béton

- régularité

- netteté des arêtes et des joints

- surface de nuages de bulles

- balèvres et épaufures réparées

Réserves :

C    Fibres-ciment

# C1    Fibres-ciment

C1

| Dossier : n° | Chantier : | HR : Température : | Date : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable : |
| Critères de réception | Fibres-ciment | Acceptation | Localisation : |
|  | Valeurs de la norme | Valeurs relevées | oui | non | Observations |
| Humidité | ( 15% |  |  |  |  |
| p. H. | ( 13 |  |  |  |  |
| pulvérulance | nulle |  |  |  |  |
| Accessoires et Fixations | en acier galvanisé |  |  |  |  |
| Produits ondulés |  |  |  |  |  |
| conformes à la norme NF-EN 494 |  |  |  |  |  |
| Les joints | exécutés conformément aux règles en usage avant tous intervention du peintre |  |  |  |  |
| Les fixations | sont à leur place et bien arrêtées |  |  |  |  |
| Tous les angles | nets |  |  |  |  |
| Les écarts entre nus de plaques contiguës | < 1 mm |  |  |  |  |
|  | ACCEPTE |  |  | REFUSE |

Réserves :

D    Eléments préfabriqués en plâtres, fibre ciment, de

cloisons et plafonds

# D1 Carreaux de plâtres

# D2 Plafonds

##### Plâtres armé, terre cuite

##### Plaques de plâtres : fixées ou suspendues

##### Staff

# D3 Plaques de plâtres aux murs

D1

| Dossier : n° | Chantier : | HR : Température : | Date : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable : |
| Critères de réception | Carreaux de plâtre | Acceptation | Localisation : |
|  | Valeurs de la norme | Valeurs relevées | oui | non | Observations |
| Bon classement par rapport au CCTP |  |  |  |  |  |
| Joints corrects | Ni excès ni retrait, écartement, alignement |  |  |  |  |
| Bonne qualité arêtes et cueillies | Pas de cassures |  |  |  |  |
| Bon aspect des coupes | Pas de biais, ou entailles |  |  |  |  |
| Bonne fixation | Bon maintient |  |  |  |  |
| Humidité |  |  |  |  |  |
| p. H. |  |  |  |  |  |
| Dureté shore c |  |  |  |  |  |
| Aplomb |  |  |  |  |  |
| Planitude à 2.000 m | < 5 mm |  |  |  |  |
| Planitude à 0.200 cm | < 0.5 mm |  |  |  |  |
| Pulvérulence Gerçure Trous Craquelures Traces de colle | Interdit |  |  |  |  |
|  | ACCEPTER |  |  | REFUSER |

Réserves :

D2

| Dossier : n° | Chantier : | HR : Température : | Date : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable : |
| Critères de réception | Plafonds Plâtre armé ; Terre cuite ; Plaques de plâtres fixées, suspendues ; Staff | Acceptation | Localisation : |
|  | Valeurs de la norme | Valeurs relevées | oui | non | Observations |
| Arêtes et cueillies | rectilignes |  |  |  |  |
| Rives de panneaux | nettes et rectilignes |  |  |  |  |
| Coupes de panneaux | nettes et rectilignes |  |  |  |  |
| Joints verticaux | parallèles |  |  |  |  |
| Humidité |  |  |  |  |  |
| p. H. |  |  |  |  |  |
| Dureté shore c |  |  |  |  |  |
| Aplomb |  |  |  |  |  |
| Planitude à 2.000 m | <5 mm |  |  |  |  |
| Platitude à 0.200 cm | <1 mm |  |  |  |  |
| Pulvérulence Gerçure Trous Craquelures Traces de colle |  |  |  |  |  |
|  | ACCEPTE |  |  | REFUSE |

Nota :

Planitude locale

Plaques de plâtres suspendues lisse et en staff

Sur réglet de 0.200 m, < 0.6 mm

Plaques de plâtres à épiderme cartonné et parement lisse fixés

Sur réglet de 0.200 m, < à 1 mm

Planitude générale

Plaques de plâtres suspendues lisse et en staff

Sur réglet de 2.000 m, < 3 mm

Plaques de plâtres à épiderme cartonné et parement lisse fixés

Sur réglet de 2.000 m, < 5 mm

Réserves :

D3

| Dossier : n° | Chantier : | HR : Température : | Date : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable : |
| Critères de réception | Plaques de plâtres murs | Acceptation | Localisation : |
|  | Valeurs de la norme | Valeurs relevées | oui | non | Observations |
| Arêtes et cueillies | rectilignes |  |  |  |  |
| Rives de panneaux | nettes et rectilignes |  |  |  |  |
| Coupes de panneaux | nettes et rectilignes |  |  |  |  |
| Joints verticaux | parallèles |  |  |  |  |
| Humidité |  |  |  |  |  |
| p. H. |  |  |  |  |  |
| Dureté shore c |  |  |  |  |  |
| Aplomb |  |  |  |  |  |
| Platitude à 2.000 m | <5 mm |  |  |  |  |
| Platitude à 0.200 cm | <1 mm |  |  |  |  |
| Pulvérulence Gerçure Trous Craquelures Trace de colle |  |  |  |  |  |
|  | ACCEPTER |  |  | REFUSER |

Réserves :

### E     Subjectiles bois et matériaux dérivés du bois

## Extérieur

# Ee 1    Bois massifs

# Ee 2    Panneaux

## Intérieur

# Ei 1    Bois massifs

# Ei 2    Panneaux

# Ei 3    Contreplaques

###### Ee 1

| Dossier : n° | Chantier : | HR : Température : | Date : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable : |
| Critères de réception « Extérieur » | Bois massifs | Acceptation | Localisation : |
|  | Valeurs de la norme | Valeurs relevées | oui | non | Observations |
| HUMIDITE | <18% |  |  |  |  |
| Origine | FEUILLUS | B 53-521* |  |  |  |  |
|  | RESINEUX | B 53-520* |  |  |  |  |
| PLANEITE | Rabotés, fibres relevées poncées |  |  |  |  |
| ASPET DE SURFACE | Propre, sans tâche, débarrassé de toute enduction, ou projection |  |  |  |  |
|  | ACCEPTE |  |  | REFUSE |

* La norme NF B 52-001

Réserves :

Ee 2

| Dossier : n° | Chantier : | HR : Température : | Date : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable : |
| Critères de réception « Extérieur » | Panneaux | Acceptation | Localisation : |
|  | Valeurs de la norme | Valeurs relevées | oui | non | Observations |
| HUMIDITE | 12% ± 2% |  |  |  |  |
| Aspect | FEUILLUS | B et C* |  |  |  |  |
|  | RESINEUX | C et D* |  |  |  |  |
| TRAITEMENT | 1ère couche appliquée en atelier |  |  |  |  |
| PLANEITE –FINESSE DE GRAIN | Poncés au grain fin |  |  |  |  |
| ASPET DE SURFACE | Propre, sans tâche, débarrassé de toute enduction, ou projection |  |  |  |  |
|  |  | ACCEPTE |  |  | REFUSE |

- La norme NF B 54-161

Réserves :

###### Ei 1

| Dossier : n° | Chantier : | HR : Température : | Date : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable : |
| Critères de réception « Intérieur » | Bois massifs | Acceptation | Localisation : |
|  | Valeurs de la norme | Valeurs relevées | oui | non | Observations |
| HUMIDITE | 10% à 12% |  |  |  |  |
| Aspect | FEUILLUS | B53-521* |  |  |  |  |
|  | RESINEUX | B53-520* |  |  |  |  |
|  |  | ACCEPTE |  |  | REFUSE |

* La norme NF B 52-001

Réserves :

###### Ei 2

| Dossier : n° | Chantier : | HR : Température : | Date : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable : |
| Critères de réception « Intérieur » | Panneaux | Acceptation | Localisation : |
|  | Valeurs de la norme | Valeurs relevées | oui | non | Observations |
| HUMIDITE | 10% à 12% |  |  |  |  |
| Aspect | FEUILLUS | B et C* |  |  |  |  |
|  | RESINEUX | C et D* |  |  |  |  |
|  |  | ACCEPTER |  |  | REFUSER |

* La norme NF B 53-510

Réserves :

###### Ei 3

| Dossier : n° | Chantier : | HR : Température : | Date : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable : |
| Critères de réception « Intérieur » | Contreplaqués | Acceptation | Localisation : |
|  | Valeurs de la norme | Valeurs relevées | oui | non | Observations |
| HUMIDITE | 10% à 12% |  |  |  |  |
| Ponçage | FEUILLUS | 120 |  |  |  |  |
|  | RESINEUX | 80 |  |  |  |  |
|  |  | ACCEPTER |  |  | REFUSER |

Réserves :

### F  Métaux et alliages

# F 1    Métaux et alliages

# F 2    Métaux ferreux

# F 3    Métaux non ferreux ou galvanisés

# F 4    Métaux ferreux métallisés

# F 5    Supports imprimés

# F 6    Eléments en aluminium et en acier galvanisé prélaqués en

# continu

###### F 1

| Dossier : n° | Chantier : | HR : Température : | Date : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable : |
| Critères de réception | Métaux et alliages | Acceptation | Localisation : |
|  | Valeurs de la norme | Valeurs relevées | oui | non | Observations |
| Planéité | Satisfaisante |  |  |  |  |
| Exempts de poussière, de graisse, d’humidité, de salissures de chantier, d’huile, de marquage à la craie … |  |  |  |  |  |
|  | ACCEPTE |  |  | REFUSE |

###### Références DTU 32.1 - 32.2 - 37.1 - 40.32 - 40.35 - 40.36 - 40 .41 - 40 .42 - 40.43 - 40.44 - 40.45.

Réserves :

###### F 2

| Dossier : n° | Chantier : | HR : Température : | Date : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable : |
| Critères de réception | Métaux ferreux | Acceptation | Localisation : |
|  | Valeurs de la norme | Valeurs relevées | oui | non | Observations |
| Planéité* | Pas de défaut général |  |  |  |  |
|  | ACCEPTE |  |  | REFUSE |

- NF EN 10051 Pour les tôles laminées à chaud.

- NF EN 10131 Pour les tôles laminées à froid.

- NF A 37-101 Pour les profilés à froid.

Réserves :

###### F 3

| Dossier : n° | Chantier : | HR : Température : | Date : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable : |
| Critères de réception | Métaux non ferreux ou galvanisées | Acceptation | Observations |
|  | Valeurs de la norme | Valeurs relevées | oui | non |  |
| Dégraissage / Rinçage |  |  |  |  |  |
| Traitement physico-chimique |  |  |  |  |  |
| Peinture primaire réactive ou peinture à accrochage direct |  |  |  |  |  |
|  | ACCEPTE |  |  | REFUSE |

Réserves :

###### F 4

| Dossier : n° | Chantier : | HR : Température : | Date : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable : |
| Critères de réception | Métaux ferreux métallisés | Acceptation | Localisation : |
|  | Valeurs de la norme | Valeurs relevées | oui | non | Observations |
| Traitement physico-chimique |  |  |  |  | Sur prescription spéciale |
|  | ACCEPTE |  |  | REFUSE |

Réserves :

###### F 5

| Dossier : n° | Chantier : | HR : Température : | Date : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable : |
| Critères de réception | Supports imprimés | Acceptation | Localisation : |
|  | Valeurs de la norme | Valeurs relevées | oui | non | Observations |
|  | ACCEPTE |  |  | REFUSE |

Réserves :

###### F 6

| Dossier : n° | Chantier : | HR : Température : | Date : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable : |
| Critères de réception | Eléments en aluminium et en acier galvanisé prélaqués en continu | Acceptation | Localisation : |
|  | Valeurs de la norme | Valeurs relevées | oui | non | Observations |
|  | ACCEPTE |  |  | REFUSE |

Réserves :

### G    Subjectiles plastiques

# G 1    Subjectiles plastiques

G 1

| Dossier : n° | Chantier : | HR : Température : | Date : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable : |
| Critères de réception | Subjectiles plastiques | Acceptation | Localisation : |
|  | Valeurs de la norme | Valeurs relevées | oui | non | Observations |
|  | ACCEPTE |  |  | REFUSE |

Réserves :

# Text boxes

Les produits sidérurgiques grenaillés pré-peints sont définis par la norme NF A 35-511. Leur mise en œuvre est précisée dans le fascicule de documentation A 35-512

Ces éléments font l’objet respectivement des normes NF P 34-601, NF P 34 – 602 et NF P 34 – 501. L’opération de laquage est exécutée en usine

La nature chimique doit être désignée afin de déterminé le produit de finition à utilisé.

Un essai préalable d’arrachement ( norme NF EN 24624 ) est recommandé.

*